对夹蝶阀 D71X-16 手动对夹蝶阀D71X-10软密封对夹蝶阀

SPD71X-16对夹蝶阀 D71X-10对夹软密封蝶阀 D71X-16对夹蝶阀 手动蝶阀D71X-10对夹软密封蝶阀

该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80～120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为: 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。 3、可以任何位置安装，维修方便。 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。 采用标准 设计标准：GB/T2238-1989 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

|  | 相关参数 |
| --- | --- |

型号: D71X/D371X 规格: DN40-DN2000

|  | 详细介绍 |
| --- | --- |

主要技术参数 公称通径 DN（mm） 50～2000 公称压力 PN（MPa） 0.6 1.0 1.6 试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4 密封试验 0.66 1.1 1.76 气密封试验 0.6 0.6 0.6 适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 零件名称 材料 阀体 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 蝶板 铸钢、不锈钢及特殊材料 密封圈 各种橡胶、聚四氟 阀杆 2Cr13、不锈钢 填料 O型圈、柔性石墨O 蝶阀密封材料选用和适用温度 材料品种 氯丁橡胶 丁晴橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯 硅橡胶 氟橡胶 天然橡胶 尼龙 英语简称 CR NBR EPDM PTFE SI VITON NR PA 型号代号 X或J XA或JA XB或JB F或XC、JC XD或JD XE或JE X1 N 耐最高温度 82℃ 93℃ 150℃ 232℃ 250℃ 204℃ 85℃ 93℃ 耐最低温度 -40℃ -40℃ -40℃ -268℃ -70℃ -23℃ -20℃ -73℃

D71 X - 6 Z Q C P R系列连接尺寸 10 J 16

公称通径 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 毫米 英寸 L H H0 A B D0 n-d D0 n-d D0 n-d 50 2 43 63 235 270 65 110 4-14 125 4-18 125 4-18 65 21/2 46 70 250 270 65 130 4-14 145 4-18 145 4-18 80 3 46 83 275 270 65 150 4-18 160 8-18 160 8-18 100 4 52 105 316 270 65 170 4-18 180 8-18 180 8-18 125 5 56 115 340 310 65 200 8-18 210 8-18 210 8-18 150 6 56 137 376 310 65 225 8-18 240 8-22 240 8-22

D371 X - 6 Z Q C P R系列连接尺寸 10 J 16

公称通径 结构长度 (标准值) 外形尺寸 (参考值) 连接尺寸(标准值) 参考 重量 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 毫米 英寸 L H H0 A B D0 n-d D0 n-d D0 n-d KG 50 2 43 63 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18 7 65 21/2 46 70 321 180 200 130 4-14 145 4-18 145 4-18 8 80 3 46 83 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18 8.5 100 4 52 105 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18 10 125 5 56 115 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18 11.4 150 6 56 137 447 270 280 225 8-18 240 8-22 240 8-22 14 200 8 60 164 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 12-22 30 250 10 68 206 646 270 280 335 12-18 350 12-22 355 12-26 38 300 12 78 230 738 380 420 395 12-22 400 12-22 410 12-26 49 350 14 78 248 761 380 420 445 12-22 460 16-22 470 16-26 82 400 16 102 289 877 450 470 495 16-22 515 16-26 525 16-30 107 450 18 114 320 938 480 490 550 16-22 565 20-26 585 20-30 120 500 20 127 343 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33 158 600 24 154 413 1131 480 490 705 20-26 725 20-30 770 20-36 308 700 28 165 478 1476 640 660 810 24-26 840 24-30 840 24-36 410 800 32 190 525 1533 640 660 920 24-30 950 24-33 950 24-39 500 900 36 203 585 1655 750 860 1020 24-30 1050 28-33 1050 28-39 595 1000 40 216 640 1765 850 900 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42 680 1200 48 254 755 1995 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48 733 1400 56 279 910 2310 1000 925 1560 36-36 1590 36-42 1590 36-48 970 1600 64 318 1030 2595 1000 925 1760 40-36 1820 40-48 1820 40-56 1130 1800 72 356 1140 2810 1100 980 1970 44-39 2020 44-48 2020 4-56 2000 80 406 1250 3100 1100 980 2180 48-42 2230 48-48 2230 48-62

注:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明。