森品H61H锻钢焊接止回阀

锻钢止回阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封. 止回阀存在三种不同的设计结构,它们是升降式止回阀,球式止回阀和旋启式止回阀. 止回阀设计结构和特征 止回阀的设计与制造符合MSSP-118和ASME B16.34.检验与测试按API 598,标记按MSS-SP-25. 采用以下结构 全径或缩径 升降式止回阀 球式止回阀 旋启式止回阀 按需求内置弹簧 螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖 整体式上密封座 承插端符合ASME B16.11 螺纹连接端（NPT）符合ANSI/ASME B1.20.1 阀瓣可变换为节流型、针型、球型 相关压力 ·800LB ·900LB～1500LB ·800LB、900LB～1500LB ·900LB～2500LB ·900LB～2500LB 锻钢升降止回阀800LB 标准材质明细表 序号 零件名称 CStoASTM AStoASTM SStoASTM A105 F22 F304（L） F316（L） 1 阀体 A105 A182F22 A182F304（L） A182F316（L） 2 阀瓣 A276420 A276304 A276304（L） A276316（L） 3 密封螺母 316夹柔性石墨 316夹PTFE 4 密封圈 A105 A182F22 A182F304（L） A193 B8（M） 5 固定螺母 SS 6 提升螺栓 A193B7 A193B16 A193B8（M） A193B8（M） 适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等 适用温度 —29℃～425℃ —29℃～550℃ —29℃～200℃ 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS 缩径 3/8” 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 全径 3/8” 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” L 79 79 92 111 120 152 172 200 W 61 61 65 79 95 103 118 132 重量 螺栓式 1.4 1.2 1.5 3.1 3.9 5.6 8.9 12.5 焊接式 1.1 1.0 1.2 2.9 3.3 4.9 8.1 10.9 锻钢升降止回阀900LB～1500LB 标准材质明细表 序号 零件名称 CStoASTM AStoASTM SStoASTM A105 F22 F304（L） F316（L） 1 阀体 A105 A182F22 A182F304（L） A182F316（L） 2 阀瓣 A276420 A276304 A276304（L） A276316（L） 3 垫片 316夹柔性石墨 316夹PTFE 4 阀盖 A105 A182F22 A182F304（L） A193 B8（M） 5 铭牌 SS 6 螺栓 A193B7 A193B16 A193B8（M） A193B8（M） 7 球 A182F304 A182F304 A182F304 A182F304 适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等 适用温度 —29℃～425℃ —29℃～550℃ —29℃～200℃ 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS 缩径 3/8” 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 全径 3/8” 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” L 92 111 111 120 152 172 200 220 W 65 79 79 97 104 120 139 215 重量 螺栓式 1.6 3.4 3.3 5.5 6.0 9.2 12.9 16.2 焊接式 1.3 3.2 3.1 4.8 5.4 8.5 11.2 14.3 锻钢旋启式止回阀800LB、900LB～1500LB 标准材质明细表 序号 零件名称 CStoASTM AStoASTM SStoASTM A105 F22 F304（L） F316（L） 1 阀体 A105 A182F22 A182F304（L） A182F316（L） 2 阀座 A276410 A276304 A276F304（L） A276F316（L） 3 阀瓣 A276420 A276304 A276F304（L） A27F316（L） 4 螺母 A1942H A1944 A1948 A1948M 5 摇杆 A105 A182F22 A182F304（L） A182F316（L） 6 垫片 316夹柔性石墨 316夹PTFE 7 阀盖 A105 A182F22 A182F304（L） A182 F316（L） 8 螺栓 A193B7 A193B16 A193B8（M） A193B8（M） 9 销钉 a276420 A182F304 A182F316 适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等 适用温度 —29℃～425℃ —29℃～550℃ —29℃～200℃ 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS 3/8” 1/2” 3/4” 1” 11/4" 11/2" 2" L 800LB 79 79 92 111 120 120 140 900LB～1500LB 92 111 111 120 120 140 178 W 800LB 61 61 78 84 101 120 133 900LB～1500LB 79 79 79 97 105 120 140 重量 800LB 1.1 1.0 1.9 3.9 4.5 7.3 10.0 900LB～1500LB 3.1 3.0 3.6 4.3 6.1 8.8 12.6 自密封旋启式止回阀900LB～2500LB 序号 零件名称 CSTOASTM ASTOASTM SSTOASTM A105 F22 F304(L) F316(L) 1 阀座 A276410 A276304 A276304(L) A276316(L) 2 销钉 A276420 A182F304 A182F316 3 密封圈 A276304L A276316L 4 密封螺母 A105 A182F304 A182F304(L) A182F316(L) 5 阀体 A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L) 6 阀盖 A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L) 7 提升螺母 A1942H A1944 A1948 A1948M 8 四开环 A276420 A182F304 A182F316 9 吊桥 A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M 10 摇杆 A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L) 11 阀瓣 A276410 F304 A182F304(L) F316(L) 12 螺母 A1942H A1944 A1948 A1948M 适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等 适用温度 —29℃～425℃ —29℃～550℃ —29℃～200℃ 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS 1/2” 3/4” 1” 11/4" 11/2" 2" L 900LB～1500LB 140 140 140 178 178 216 2500lb 186 186 186 232 232 279 H 117 117 117 152 152 195 重量 900LB～1500LB 8.2 7.8 7.7 19.8 19.2 21.3 2500lb 10.0 9.6 9.4 21.5 自密封升降止回阀900LB～2500LB 标准材质明细表 序号 零件名称 CStoASTM AStoASTM SStoASTM A105 F22 F304（L） F316（L） 1 阀体 A105 A182F22 A182F304（L） A182F316（L） 2 阀瓣 A276 420 A276304 A276304（L） A276316（L） 3 密封螺母 A105+STL F22+STL A182 F304(L) F316(L) 4 密封圈 A276 304L A276 304L A182F304（L） A276 316L 5 固定螺母 A1942H A1944 A1948 A194 8M 6 提升螺栓 A1942H A1944 A1948 A194 8M 适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等 适用温度 —29℃～425℃ —29℃～550℃ —29℃～200℃ 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢; 尺寸(MM)和重量(KG) NPS 1/2" 3/4" 1" 1/4" 11/2" 2" L 900LB～1500LB 140 140 140 178 178 216 2500LB 186 186 186 232 232 279 H 117 117 117 152 152 195 重量 900LB～1500LB 7.5 7.0 6.8 18.5 18.1 20.3 2500LB 9.0 7.6 8.4 19.5 20.1 21.8